Кирпич кислотоупорный (ГОСТ 474-90)

КИРПИЧ КИСЛОТОУПОРНЫЙ
технические условия
ГОСТ 474-90
УДК 666.774:006.354    Группа И15
ОКП 57 5321
Снято ограничение срока ИУС 11-95

Настоящий стандарт распространяется на кислотоупорный кирпич, применяемый для защиты аппаратов и строительных конструкций, работающих в условиях кислых агрессивных сред и при футеровке дымовых труб, которые служат для отвода газов, содержащих агрессивные вещества.
Термины, применяемые в настоящем стандарте, и пояснения к ним, даны в приложении 1.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Кислотоупорный кирпич должен изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.
1.2. Основные параметры и размеры .
1.2.1. Кирпич изготовляют классов А, Б и В.
1.2.2. Форма и коды ОКП для кирпича приведены в табл. 1.
1.2.3. Формы кирпича приведены на черт. 1-6.
1.2.4. Размеры кирпича в зависимости от формы приведены в табл. 2 и 3.

| Форма кислотоупорного кирпича | Код ОКП |
| --- | --- |
| Прямой Клиновой: торцовый ребровый Радиальный: поперечный большой поперечный средний поперечный малый продольный большой продольный малый Фасонный (слезник): большой средний малый прямой | 57 5321 1000 575321 2100 57 5321 2200 57 5321 3100 57 5321 3200 57 5321 3300 57 5321 4100 57 5321 4200. 57 5322 1100 57 5322 1200 57 5322 1300 57 5322 1400 |

Таблица 2. Размеры кирпича, мм

| Обозначение кирпича | Форма кирпича | 1 | L | b | b1 | s | s1 | Объем, м3 | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КП КТ КР КРП-1 КРП-2 КРП-3 КРПР-4 КРПР-5 | Прямой Клиновой торцовый двусторонний Клиновой ребровый двусторонний Радиальный поперечный: большой средний малый Радиальный продольный: большой малый | 230 230 230 230 205 205 230 230 | — — — 210 195 160 — — | 113 113 113 113 113 113 113 113 | — — — — — — 95 70 | 65 65 65 65 65 65 65 65 | — 55 55 — — — — — | 0,0017 0,0015 0,0015 0,0016 0,0015 0,0014 0,0016 0,0014 | 3,65 3,35 3,35 3,52 3.23 2,95 3.52 2,95 |

П р и м е ч а н и е. Масса и объем кирпича являются справочными и не являются браковочным признаком. 
Таблица 3. Размеры кирпича, мм.

| Обозначение кирпича | Форма кирпича | R | L | L1 | b | b1 | S | S1 | S2 | h | h1 | h2 | h3 | b2 | Объем, м3 | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КФ6 КФ7 КФ8 КФ9 | Фасонный большой средний малый прямой | 5 5 5 5 | 115 115 115 115 | 210 210 210 210 | 205 175 175 175 | 168 168 95 175 | 40 40 40 40 | 12 12 12 12 | 15 15 15 15 | 56,5 56,5 56,5 56,5 | 52,5 52,5 52,5 52,5 | 34 34 34 34 | 30 30 30 30 | 25 25 25 25 | 0,0061 0,0055 0,0031 0,0057 | 13,0 11,0 6,82 11,40 |

П р и м е ч а н и е. Масса и объем кирпича являются справочными и не являются браковочным признаком. 
1.2.5. Условное обозначение кирпича должно состоять из формы, класса и обозначения настоящего стандарта. Примеры условных обозначений:
Кирпич прямой класса Б:
КП Кл. Б ГОСТ 474-90
Кирпич радиальный поперечный класса Б:
КРП-1 Кл. Б ГОСТ 474-90
1.2.6. Допускается изготовлять кирпич с тремя рифлеными сторонами (две боковые и одно основание) по требованию потребителя.
1.2.7. Отклонения размеров и формы прямого, клинового и радиального кирпича не должны превышать норм, указанных в табл. 4, фасонного кирпича (слезника) - табл. 5.
Таблица 4. Отклонения размеров, мм

| Наименование показателя | Значение для кирпича класса |
| --- | --- |
|  | А | Б | В |
| Предельные отклонения размеров, мм, не более: по длине по ширине по толщине Кривизна (отклонение от плоскостности), мм, не более: по «ложку» по постели» | ±3,0 ±2,0 ±1,0 2,0 1,0 | ±3,0 ±2,0 ±2,0 2,0 2,0 | ±4,0 ±2,0 ±2,0 2,0 2,0 |

Таблица 5. Отклонения размеров, мм

| Наименование показателя | Значение для кирпича класса |
| --- | --- |
|  | А | Б |
| Предельные отклонения по длине и ширине, %, не более: для измерений до 120 мм для измерений свыше 120 мм Отклонения по толщине и высоте, мм, не более | ±2,0 ±2,2 ±2,5 | ±2,4 ±2,6 ±4,0 |

1.3. Характеристики (свойства)
1.3.1. По физико-техническим показателям кирпич должен соответствовать нормам, указанным в табл. 6.
Таблица 6. Физико-технические показатели

| Наименование показателя | Значение для кирпича |
| --- | --- |
|  | прямого, клинового и радиального, класса | фасонного (слезника), класса |
|  | А | Б | В | А | Б |
| 1. Водопоглощение, %, не более 2. Кислотостойкость, %, не менее 3. Предел прочности при сжатии, МПа (кгс/см2),не менее 4. Водопроницаемость (с обратной стороны не должно быть капель), ч 5. Термическая стойкость, (количество теплосмен) | 6,0 97,5 55,0 (550) 48 3 | 6,8 97,5 50,0 (500) 36 3 | 8,0 96,0 35,0 (360) 24 2 | 8,0 96,0 40,0 (400) 24 2 | 10,0 95,0 30,0 (300) 24 2 |
| 6. Температурный коэффициент линейного расширения,10-6К-1 7. Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К) 8. Модуль упругости при 20°C, Еx104, МПа | 6,0—7.8 0,9-1.16. 1,7—3,4 | — — — | — — — |

П р и м е ч а н и е . Коэффициент линейного расширения, коэффициенте теплопроводности и модуль упругости являются справочными и не являются браковочным признаком.
1.3.2. Условия применения кирпича для оборудования, подвергающегося воздействию фосфорно-кислых и фторсодержащих сред в соответствии с приложением 2.
1.3.3. Дефекты на поверхности кирпича не должны превышать указанных в табл. 7.
Таблица 7. Дефекты

| Наименование показателя | Значение для кирпича |
| --- | --- |
|  | прямого клинового и радиального, класса | фасонного (слезника), класса |
|  | А | Б | В | А | Б |
| Трещины | Не допускаются |
| Посечки, не более: в количестве, шт. длиной, мм Отбитости углов, не более: в количестве, шт. глубиной, мм Отбитости ребер, не более: в количестве, шт. глубиной, мм Выплавки, выгорки диаметром, мм, не более | 2 15 2 5 2 3 5 | 3 20 3 6 3 3 6 | 3 20 3 7 2 7 6 | 5 50 3 10 3 10 8 |
| Поверхностная ошлакован-ность | Не более, чем на 1/3 поверхности | Допускается |

П р и м е ч а н и е. Общее количество дефектов на поверхности не более двух для кирпича класса А, не более четырех - для классов Б и В. 
1.3.4. Кирпич в изломе должен быть мелкозернистым однородным. Не допускаются внутренние трещины.
1.4. Маркировка
1.4.1. На монтажную или боковые стороны каждого кирпича должен быть нанесен товарный знак предприятия-изготовителя и форма кирпича.
1.4.2. Транспортная маркировка груза - по ГОСТ 14192, манипуляционные знаки - по ГОСТ 14192 № 1, черт. 1.
1.4.3. На каждом пакете, ящике и ящичном поддоне должен быть ярлык, на котором указывают:
класс кирпича;
номер партии;
дату изготовления;
количество кирпича.
1.5. Упаковка
1.5.1. Кирпич укладывают в ящичные поддоны по ТУ 21-28-60 или в специальные контейнеры по ГОСТ 19667 или формируют на пакеты на плоских поддонах по ГОСТ 9078 и обвязывают стальной лентой по ГОСТ 503 или ГОСТ 3560.
1.5.2. Технические требования к формированию и скреплению паке r ов на плоском поддоне должны соответствовать ГОСТ 26663 и ТУ 21-28-60.
1.5.3. Основные параметры и размеры пакетов - по ГОСТ 24597 и ТУ 21-28-60.
1.5.4. Кирпич, отправляемый в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, упаковывают в соответствии с ГОСТ 15846. п. 108 в деревянные ящики по ГОСТ 10198 или по ТУ 21-28-44.
1.5.5. Масса ящика или пакета не должна превышать 1 т.

2.ПРИЕМКА
2.1. Кирпич принимают партиями. Партией считают кирпич одной формы и класса в количестве не более:
40 000 шт.—прямого, клинового и радиального;
50 000 шт.—фасонного (слезника).
2.2. Кирпич, отгружаемый потребителю предприятием-изготовителем, должен сопровождаться паспортом, в котором указывают:
наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;
номер партии и дату изготовления;
условное обозначение и количество отгружаемого кирпича;
результаты проведенных испытаний;
обозначение настоящего стандарта.
2.3. Для проверки соответствия кирпича требованиям настоящего стандарта проводят приемосдаточные и периодические испытания.
2.4. Приемосдаточные испытания
2.4.1. Приемосдаточные испытания проводят по показателям и в объеме, указанным в табл. 8.
Таблица 8

| Наименование показателя | Объем выборки, шт. |
| --- | --- |
| 1. Внешний вид 2. Отклонение размеров и формы 3. Физико-технические показатели 4. Поверхность излома | См. табл. 9 20 10 2 |